c 1884 г.                                                                                                                                             www.landolt.com

Teхнические данные Allstop™  plus

описаниеописание

тип изделия: 				                                 ALLSTOP™ plus

Ультра износостойкая подложка для ковров. Относится к самой высокой 
категории качества.

Характеристики:

Состав: 100%  синтетические волокна. Полотно обработано прилипающим покрытием OPTICOAT®  (производства Landolt) с обеих сторон

Цвет: светло серый

Технические данные:

плотность:. 400 г/м²

толщина:  5,5 мм

Полезные свойства:

Защищает ковры от износа, предотвращая проскальзывание и образование складок.

Универсальное использование на любых гладких полах с ковровыми покрытиями, можно применять на подогреваемых полах.

Обеспечивает скорость и лёгкость укладки.

Повышает комфорт при ходьбе; устраняет вероятность подскальзывания и травматизма.
 Придаёт полу свойства звукоизоляции ударных шумов (от шагов).
 Прилипающий слой не оставляет следов, надёжно фиксирует и позволяет мгновенно снимать текстильные полы. 
 Изделие можно стирать при температуре до 40 град. С.

Легко режется под размер. 
           Стоек к бактериям и микроорганизмам. 
           Не содержит вредных веществ и может быть легко утилизован сжиганием.

Поставка в рулонах:

длина                                                                                                  25 м

ширина                                                                                                 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 190 / 240 / 300 cм

упаковка                                                                                              рулоны в пластиковой плёнке

Стандартные размеры, см:

60 x 130

80 x 150

80 x 330

130 x 190

160 x 230

190 x 240

190 x 290

240 x 290

240 x 340

290 x 390

Отгрузка                                                                                             рулоны в картонных коробках

Функции / Применение

Укладка под ковры бугристой стороной вниз. Не загрязняющая адгезия/фиксация.       Совместим с любыми полами и коврами, даже велюровыми.


ALLSTOP ™ plus имеет аттестацию проверки TÜV

12.02.2010                                                                                                                                                                                                                                      версия: 1