C 1884 г.                                                                                                                                                          www.landolt.com

Teхнические данные Contraphon™ FR S 170

Тип                                                                                                      Contraphon™  FR S 170

Нетканый изоляционный материал (от пыли, конденсата и шума). Огнестойкий.

Характеристики

Состав: 100% полиэстер, огнестойкие нити, проницаем для воздуха, паров воды

Цвет                                                                                             Чёрный

Teхнические параметры

Плотность   		                                                170 г/м²

Tолщина                                                                                        1,1 мм

Теплопроводность Вт/м K  	                                                 0.045

Tепловое сопротивление   R   м² K/Вт		          0.029

Сопротивляемость потоку  Rs (Норма EN 29053)                        63 Ns/m3 (Па • сек/м)

Норма пожаробезопасности: M1 / DIN 4102-B1 / 5.1

Коэффициент поглощения акустического шума (Norm EN 20354) Rapport N° 5101-03-01

Коэффициент поглощения акустического шума (Norm EN 11654)        0.25

Полезные свойства

Идеален для укрытия балок, обрешёток  и перекладин .

Быстрая укладка и особая прочность  (не рвётся от нагрузки в любом направлении и отверстия не “ползут”).
Стойкий  к бактериям/плесени.

Поглощает звуки  (открыто-волокнистая структура). Экономичен по затратам  (малый вес).

Экологичен  (нет вредных веществ, легко утилизуется).

Поставка упаковкой

Длина (рулон)                                                                               50 м

Ширина                                                                                         100, 200 cм

Рулон диаметра около                                                                  26 cм

Применение

Идеален для укладки на балки и несущие перекрытия в качестве изоляции от пылинок  минеральных и абсорбционных материалов. Визуально украшает потолки, стены и перекрытия.

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any no\

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                         Version: 1

# Text boxes

| Hz | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.17 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.29 |