# Text boxes

Technical data Floorliner™ FR

Product type                                                                                        Floorliner™ FR

Характеристики

Параметры

Полезные особенности

Примечание

Укладка

Поставка (в рулонах)

Назначение / Применение

Обеспечивает  надёжную  и  эффективную  защиту  укрывая полы, плитку, ковры, лестницы и мебель.

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

Version:3

21.02.2012

24 cм

Диаметр (примерно)

100 / 200 cм

Ширина

50 м

Длина

внахлёст 10 см

Floorliner™ FR нельзя укладывать на свежеуложенных влажных полах, а также на полах из пористого камня или из глиняной плитки.

Защищает полы, плитку, ковры, лестницы и мебель от разлитых жидкостей и механических повреждений.

Предназначен  для многократного  использования,  что даёт экономию.

Предотвращает несчастные случаи (сторона обращённая к полу обработана составом препятствующим  скольжению).

Экологичен: не содержит вредных веществ и легко утилизуется сжиганием.

BKZ 5.1 / DIN 4102-B1 / Пожарный тест LPS 1207

Категория огнестойкости

~ 2 мм

Tолщина

светло зелёный

Цвет

Нетканое полотно из невоспламеняющихся синтетических волокон. Сверху – полиэтиленовая  плёнка для защиты от влаги.  Снизу  - клейкий  состав  OPTICOAT™  (разработан Landolt),  устраняющий проскальзывание.

Состав

Mногоцелевое  защитное покрытие из нетканого полотна с повышенной огнестойкостью и эффектом

прилипания благодаря обработке агентом OPTICOAT™ (разработки Landolt)

since 1884

www.landolt.com