c 1884 г.                                                                                                                                         www.landolt.com

Teхнические данные FloorlinerTM original

Тип                                                                                                       FloorlinerTM original

Mногоцелевое нетканое защитное покрытие с эффектом 
прилипания благодаря обработке агентом OPTICOAT™
(разработки Landolt)

Характеристики

Состав

Синтетические волокна.  Верхний слой – гидробарьер из полиэтилена. Нижний - покрытие OPTICOAT™ с эффектом прилипания для защиты от проскальзывания.

Цвет                                                                                                 белый

Параметры

Tолщина                                                                                         ~ 2 мм

Проницаемость для паров воды                                                          -

Проницаемость для воды          				-

Впитывание воды                                                                              -

Полезные Особенности

Защищает полы, плитку, ковры, лестницы и мебель от разлитых жидкостей и механических повреждений.
Предотвращает несчастные случаи (сторона обращённая к полу обработана клейким составом препятствующим скольжению).
Многоразовое использование приносит экономию.
Обеспечивает чистоту и скорость укладки.
Не содержит вредных веществ и легко утилизуется сжиганием.

Примечание

“Floorliner™ Original” нельзя применять на полах сразу после их влажной обработки, на пористом камне и глиняных поверхностях.

Укладка

внахлёст 10 cм

Поставка

Длина                                      50 м 
Ширина                                    100 и 200 cм 
Диаметр ~                               24 cм

Применение

Надёжная и эффективная защита для всех видов полов, плитки, ковров, мебели и т.д.

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

21.02.2012                                                                                                                                                                                                                              Version: 4