c 1884 г.                                                                                                                                   www.landolt.com

Teхнические данные FloorlinerTM vapor

Тип                                                                                                     FloorlinerTM vapor

Многоцелевой защитный нетканый материал,               	                                                                                                                                      пропускающий пары и покрытый с нижней стороны                                                                                                                        прилипающим составом OPTICOATTM (разработки LANDOLT)

Характеристики

Состав

Нетканое полотно из синтетических волокон.

Верхний слой – полиэтиленовый лист, пропускающий пары и останавливающий жидкости.                                 С нижней стороны - фиксирующий клейкий состав OPTICOATTM, который не оставляет пятен.

Цвет                                                                                              белый

Параметры

Tолщина                                                                                         ~ 2 мм

Проницаемость для паров воды                                                        ~ 14 г/м²/Д

Проницаемость для воды                                                                 ~ 7 м / водного столба

Полезные свойства

Защищает свежеуложенные полы, лестницы, плитку, ковры и т.д. от разлитых жидкостей и механических повреждений. Пропускает пары, позволяя обработанным поверхностям сохнуть.

Не скользит, поэтому служит страховкой от несчастных случаев и аварий. 
Обеспечивает чистоту и скорость работ. 
Предназначается для многоразового применения (что даёт экономию).
Не содержит вредных веществ и легко утилизуется сжиганием.

Примечание

Перед укладкой следует выключать обогрев полов. С мокрых поверхностей надо удалить влагу. 
Обработанные поверхности укрывают не ранее, чем через 72 часа, при этом важно учесть рекомендации изготовителей составов, которые были использованы. Укладывать всегда рекомендуется с учётом состояния конкретной рабочей площадки.
Наилучшие условия для FloorlinerTM vapor: температура +10 - +25 гр. С при влажности 50 – 60%.

Укладка

Внахлёст 10 см.

Поставка

Длина (в рулоне)                                                       50 м 
Ширина		                                           100/200 cм    
Диаметр                                                                    ~ 24 cм

Назначение

Надёжное и эффективное защитное покрытие для полов вех типов, плитки, ковров, мебели и т.д.

16.05.2012                                                                                                                                                                                                                                                Version: 1