c 1884 г.                                                                                                                           www.landolt.com

Teхнические данные FloorlinerTM vapor P

Тип                                                                                                     FloorlinerTM vapor P

100%-ая гарантия отсутствия пятен.

Mногоцелевой нетканый материал, пропускает пары и с обратной стороны содержит бумагу впитывающую жидкости.

Характеристики

Состав

Нетканое полотно из синтетических волокон.

Верхний слой – гидробарьер из листа полиэтилена. 
Нижний слой - поглотитель влаги изготовленный из целлюлозного волокна.

Цвет                                                                                              Верх белый / низ коричневый

Параметры

Tолщина                                                                                         ~ 1,5 мм

Проницаемость для паров воды                                                        ~ 14 г/м²/Д

Проницаемость для воды                                                                 ~ 7 м / водного столба

Полезные Особенности

Защищает свежеуложенный пол от пятен остающихся после лужиц жидкостей т.к. впитывает их и позволяет им высыхать (воде, растворителям и т.д.).

Впитывает остаточную влагу и маслянистые жидкости с поверхностей.

Рекомендован для керамической плитки, натурального камня, недавно обработанного паркета (лаком или олифой), индустриальных, цементных и земляных полов.

Удаляет пятна даже с очень влажных поверхностей.

Сокращает сроки завершения объектов (2 операции исполняются в один проход).
Быстрая укладка без жирных пятен ускоряет работы.

Многоразовое использование сэкономит затраты.

Экологичен, т.к. не содержит вредных веществ и легко утилизуется сжиганием.

Примечание

Укладка

Поставка

Укладывать Vapor P на сохнущие поверхности, соблюдая минимальное время просушки, рекомендованное изготовителем. 
Общее правило для укладки на поверхности, обработанные на строительной площадке: если по ним уже можно ходить, значит допустимо стелить Vapor P.

Перед укладкой выключать обогрев пола.

Стелить с полями 10 см внахлёст (стены можно впритык). Стыки фиксировать скотчем.

Укладывать с полями 10 см внахлёст (стены можно впритык). Фиксировать скотчем.

Длина                                                               50 м                                                     Ширина 				   100cм

Диаметр ~                                                        22 cм

Function / Application

Защита для полов из плитки, обработанных олифой, и индустриальных окрашенных полов.

16.05.2012                                                                                                                                                                                                                                                Version: 1