c 1884 г.                                                                                                                                             www.landolt.com

Техническое данные Rug-Fix описаниеописание

Тип: 				                                                  Rug - fix™

Подложка под текстильные полы, имеющая на нижней стороне бугристые выступы, которые покрыты прилипающим составом OPTICOAT®  (невысыхающий клей не оставляющий пятен).

Уникальная фиксирующая подложка для ковров прилипает с обеих сторон, что устраняет проскальзывание и складки. 
Изделие отвечает самым взыскательным современным требованиям.

Характеристики:

Состав:

100%  синтетические волокна, материал с двусторонним прилипающим слоем 
      OPTICOAT®  от фирмы Landolt

Цвет: 							светло коричневый

Технические данные:

плотность:						 280 г/м²

толщина: 						 4.5 мм

Полезные Особенности:

Универсальное использование на любых гладких полах с текстильными (ковровыми) покрытиями. 
Устраняет травматизм. 
Повышает комфорт при ходьбе и защищает ковры от износа, предотвращая образование складок. 
Прилипающие свойства с обеих сторон надёжно фиксируют ковёр, но не оставляет загрязнений. 
Изделие можно стирать при температуре до 40 град. С.

Может применяться на подогреваемых полах.

Легко режется под размер.

Стойкость к бактериям и микроорганизмам. 
          Не содержит вредных веществ и легко утилизуется сжиганием.

Поставка в рулонах:

длина                                                                                                  30 м

ширина                                                                                                 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 190 / 240 / 300 cм

упаковка                                                                                              рулоны в пластиковой плёнке

Стандартные размеры, см:

60 x 130

80 x 150

80 x 330

130 x 190

160 x 230

190 x 240

190 x 290

240 x 290

240 x 340

290 x 390

Упаковка                                                                                            в картонных коробках

Функции / Применение

Укладывать под ковры стороною с бугорками вниз. Обеспечит надёжное прилипание и лёгкое удаление (не приклеивается), не оставит пятен. 
Совместимость с любыми коврами.


Rug -fix™ имеет аттестацию проверки TÜV

12.02.2010                                                                                                                                                                                                                                      версия: 1