c 1884 г.                                                                                                                 www.landolt.com

Teхнические данные TS SILENT™ plus

Тип                                                                                                    TS Silent™ plus  (TSSP™)

Трёхслойный материал поглощающий шумы (от шагов, ударов и т.д.) и снабжённый защитным барьером не пропускающим влагу. Предназначен для укладки под плавающий паркет и ламинатный пол.

Характеристики

Состав                       	Основа  - натуральная резина; верх покрыт нетканым  полотном (препятствует проскальзыванию),                        а с изнанки - алюминиевая фольга для изоляции  от паров и влаги.

Цвет                                           		  	                бежевый

Плотность                                                                                 2500 г/м²

Tолщина                                                                                   3 мм

Teпловое сопротивление R    м² K/Вт                                         0,082

∆ Lw = 19 dB

Подавление звука ударных шумов и шагов

Относительная степень звукопоглощения шагов

Полезные Особенности

Примечание!

Укладка

Norm EN ISO 717-2

(Институт Шума CH- Unterägeri)

25 % или 6.5 сон

Стандарт IHD-W 431

Измерено в “Development & Test Lab for Timber Technology, DE-01217” в Дрездене

Быстрая укладка в одну операцию: сразу формируется максимальная шумоизоляция плюс влагозащита.
Не рвётся.

Удобная и быстрая укладка благодаря нескользкому верхнему покрытию.
Наилучшая изоляция (возможна герметизация).

Не требуется склеивать листы благодаря предусмотренным на их алюминиевых полях самоклеющимся полоскам.

Алюминиевый барьер против воды/паров усилен структурной сеткой, что даёт замечательную прочность.
Применим на тёплых полах.

Стойкость к микроорганизмам.

Не укладывать на текстильных полах и древесно-органических плитах (например ДСП).

Алюминиевым листом вниз. Швы герметизируются автоматически после удаления защитной ленты с самоклеющихся полей.

Поставка

Длина                                                                                     10 м Ширина                                                                                  100см                                                                           Диаметр (рулона)                                            22 cm

Вес упаковки: 24 кг/рулон (по рекомендации SNAIF)

Применение

Подложка для укладки под паркетные и ламинированные полы

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                                               Version: 1