c 1884 г.                                                                                                                       www.landolt.com

Tехнические данные                         ТSF™ 450

Тип                                                                                                          TSF™ 450

Нетканый материал для звукоизоляции. Выпускается как cсамоклеющаяся лента шириной 3-12,5 см.

Характеристики

Состав                                                                                  Нетканое полотно из синтетического волокна 100%.
   					                          Одна сторона покрыта клейким веществом.

Цвет                                                                                     полотно белое, клейкий состав жёлтый

Технические параметры

Плотность                                                                             450 г/м²

Tолщина                                                                                5,5 мм

Теплопроводность       Вт/м K                                             0,04

Teпловое сопротивление R    м² K/Вт                                      0,12

Звукопоглощение ударных шумов  Lw (Norm EN ISO 717- 2)     20 дБ

Полезные свойства

Клейкое покрытие облегчает укладку и размещение

Отличная звукоизоляция (сохраняется при сдавливании)

Стойкость к протыканию (благодаря выбору материалов)

Не содержит вредных веществ, утилизуется сжиганием

Форма поставки (лента)

Рулоны                                                                                   25 м

Ширина                                                                                  30 / 50 / 75 /100 / 125 мм

Диаметр                                                                                 ~45 cм

Укладка

Клейкой стороной вниз

Назначение/применение

Поглотитель шума шагов, предназначенный для укладки на балки и лестницы.
     Звукопоглотитель для применения в разделительных стенах.
     Звукопоглощающие прокладки для металлических люков.
     Защита краёв.

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                                                Version: 2