c 1884 г.                                                                                                                     www.landolt.com

Teхнические данные  TSL™ 310

Тип                                                                                                        TSL™ 310

Нетканый звукопоглощающий материал для полов из паркета и ламината. Служит барьером от влаги.

Характеристики

Состав

Синтетическое нетканое полотно, верхняя сторона имеет покрытие обеспечивающее скольжение, анижняя сторона ламинирована чёрным листом полиэтилена (0,2 мм) с полями, выступающими на 20 см.

Цвет                                                                                                  Светло-зелёный (нетканое полотно) /чёрный (полиэтилен)

Плотность                                                                                          310 г/м²

Tолщина                                                                                            2 мм

Теплопроводность       Вт/м K                                                         0,045

Teпловое сопротивление R    м² K/Вт                                                 0,067

∆ Lw = 20 дБ

Степень поглощения шумов

(EN ISO 717-2)

Сопротивляемость давлению    Sd-data (м)                                          99,9 / (DIN EN ISO 12572)

Полезные Особенности

Вся укладка в одну операцию: организация защиты от влаги не потребует дополнительных работ.
Применим для обогреваемых полов.

Не расслаивается (слои надёжно соединены: полиэтилен ламинирован сразу на нетканое полотно).
Стойкость к микроорганизмам.
Не содержит вредных веществ, легко утилизуется сжиганием.

Примечание!

Не укладывать на текстиль, ДСП, органические вещества

Укладка

Чёрным слоем полиэтилена вниз, внахлёст 20 cм

Поставка

Длина                                                                                                50 м

Ширина                                                                                             180 cм + 20 cм (поля 20 см из чёрного полиэтилена)

Диаметр около                                                                                  40 cм

Специальный размер                                                                         100 cм x 30 м + 20 cм, поля из листа ПЭ

Форма отгрузки

Длина                                     (Рулонов в коробке 12 )                      15 м

Ширина                        (Коробок на палетте 2)                      100 cм + 20 cм, поля из листа ПЭ

Применение

Укладывать как подложку под паркетные и ламинатные полы

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                                                Version: 1