c 1884 г.                                                                                                                              www.landolt.com

Teхнические данные TSP™ 220

Тип                                                                                                      TSP™ 220

Звукопоглощающая подложка из нетканого полотна для плавающих полов из паркета или ламината.

Для блегчения укладки пола из элементов с необработанной/шершавой обратной стороной, изделие имеет скользкую верхнюю поверхность..

Параметры

Состав                                                                      	100% химически и термически связанные синтетические волокна. Обработка верней поверхности обеспечивает скольжение

Цвет                                                                                               светло зелёный

Технические параметры

Плотность                                                                                       220 г/м²

Tолщина                                                                                         3,0 мм

Теплопроводность    Вт/м K                                                           0,045

Тепловое сопротивление  R   м² K/Вт                                                0,067

∆ Lw = 20 dB

Степень поглощения ударных шумов

(норматив EN ISO 717-2)

Полезные Особенности

Универсальный нетканый материал для любых твёрдых полов.
   Отличная звукоизоляция при малой толщине. 
   Ускоряет укладку благодаря предусмотренной “скользящей” поверхности.
   Сохраняет эластичность и положенную толщину (не подвержен усадке).
   Oптимизирован по характеристике “цена/качество”.
   Применим для обогреваемых полов.
   Стоек к микроорганизмам.
   Не содержит вредных веществ, легко утилизуется сжиганием.

Укладка

Светлой стороной вниз. Скользкой поверхностью вверх к паркету.

Поставка

Длина                                                                                            30 м

Ширина                                                                                          100 / 200 cм

Диаметр ~                                                                                      35 cм

Мини рулоны

| Длина | (Рулонов в коробке 8) |  | 15 м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина | (Коробок на палетте 2) |  | 100 cм |

Применение

Подложка под паркет и ламинированные полы

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

24.03.2011                                                                                                                                                                                                                         Version: 2