c 1884 г.                                                                                                                                   www.landolt.com

Tехнические данные  TSU™ 550

Тип                                                                                                   TSU™ 550

Нетканый материал для звукоизоляции плавающего паркета и ламинированных полов.

Усилен защитным слоем синего полиэтилена (ПЭ) и снабжен стыковочной полосой с одной стороны.

Характеристики

Состав

Материал из химически инертных волокон, верхняя сторона ламинирована синим ПЭ. Края соединяются “внахлёст”.

Цвет                                                                                             Белый, с синим защитным листом ПЭ

Teхнические параметры

Плотность                                                                                      550 г/м²

Tолщина                                                                                        5,5 мм

Теплопроводность    λ   Вт/м K				    0,045

Teпловое сопротивление    R    м² K/Вт                                          0,12

Усадка под нагрузкой                                                                      под давлением 2 кН/м² (DIN 18165), около 0,9 мм Плавающий пол на бетоне floor толщиною

Степень поглощения шума

160 мм, (по нормам EN 20717)

∆ Lw = 18 дБ

Полезные Особенности

Наилучшие параметры звукоизоляции и поглощения шума шагов с учётом минимальной толщины.

Подходит для тёплых полов (структура волокон проводит тепло). 
  Долговечен (превосходит стандартные аналоги). 
  Быстрая укладка в один проход многофункционального “сэндвича” включающего защиту . 
  Экономичен по критерию отношения “цена/качество” (благодаря привлекательной цене/быстрой укладке).
  Исключительно прочен (изделие стойкое к протыкающим повреждениям).
  Не содержит вредных веществ и легко утилизуется путём сжигания.

Укладка

Синим полиэтиленовым листом кверху.  Сращивать внахлёст.

Поставка

Длина                                                                                           25,0 м

Ширина (с полями)                                                                         95 / 190 cм + 10 cм поля

Диаметр  (примерно)                                                                      42 cм

Типы упаковки                                                                               Ширина: 95 cм = 2 рулона (1 из 2-х с полями). 
                                                                                                     Ширина: 190 cм = 1 рулон

Применение

Звукоизоляция плавающего паркета и ламинатных полов.

The values given are average obtained according to internal and external testing. We reserve the right to make changes at any time in accordance with our knowledge, technology and experiences without any notice.

22.02.2010                                                                                                                                                                                                                         Version: 1